## Slide 1: Extraction of materials
استخلاص المعادن من الخامات الكبريتيدية

## Slide 2: مفردات المنهج
Introduction
Production of Cu, Zn, Pb, Sn, Ni, Mg, Cr, Au, Ag, U
Production of cast iron , iron ore
Steel production. Conversion methods, martin way, electtical method, diract method and open tearth

## Slide 3: أستخلاص المعادن من الخامات الكبريتيدية EXTRACTION OF METALS FROM SULPHIDE ORE
ان عمليات التعدين لبعض المعادن المشهورة ( النحاس و الرصاص……الخ ) تعتبر من العمليات المعقدة ( المركبة ) في الوقت الحاضر وذلك بسبب النواتج العرضية الكثيرة والتي تظهر عند معالجتها وقد تصل الى ( (25 ناتج عرضي من تركيز خامين او ثلاثة فقط . وتكون هذه النواتج العرضية متواجدة مع الخامات الطبيعية ، ولفصل كل عنصر من هذه العناصر نحتاج الى عملية معقدة ، وقد تجرى اكثر من عملية واحدة لانتاج عنصر واحد للحصول على ركاز ذي قيمة اقتصادية .
ويعتبر استخلاص المعادن من الخامات الكبريتيدية بواسطة الاختزال في الكربون او الهيدروجين من العمليات غير الفعالة ، اما الاختزال المباشر لهذه الخامات بواسطة المعادن فتكون ممكنة من الناحية النظرية ولكنها تكون غير مجدية من الناحية التطبيقية لاستهلاكها الكثير من الطأقة .
  ‏

## Slide 4
******من حيث المبدأ يعتبر استحلاص المعدن من كبريتيده اصعب من استخلاصه من اوكسيده ، لذلك ولتسهيل عملية الاستخلاص يجب اجراءعملية التحميص الميت أي ( تحويل جميع الكبريتيدات الى اكاسيد اولا ثم يتم اختزال هذه الاكاسيد بواسطة الكربون ) ، ولهذه العملية تطبيقات واسعة في استخلاص الرصاص والزنك ولكن التحميص الميت لا يكون فعالا في جميع الحالات وخاصة عند وجود الحديد ضمن الركاز لانه يكون اكاسيد الحديد التي يصعب فصلها من المعدن قبل وبعد عملية الاختزال.

## Slide 5: طرق استرجاع المعدن من كبريتيداته :
1- طريقة التحلل الحراري
‏ان التحلل الحراري لبعض كبريتيدات المعادن يتم طبقا للتفاعل التالي :
ويمكن تحلل الخامات الكبريتيدية للبلاتين والاريديوم عند ارتفاع درجة الحرارة بصورة ملائمة كما يمكن الحصول على الزئبق نتيجة التحلل الحراري لمركب كبريتيد الزئبق (HgS‏) مباشرة .
‏ولتسهيل عملية التحلل الحراري لبعض المعادن تجرى تحت تخلخل ضغط مثل:
‏( CO, CaO,CO‏) وبالرغم من وجود بعض المعوقات التي تحد من استخدام هذه الطريقة تجاريا ( كبطىء معدل التخلخل وتكوين الاكاسيد عند التعرض للهواء ) يكون استخدام هذه الطريقة مقتصرا على الكميات
‏القليلة فقط .

## Slide 6: ٢ - عملية التحميص التي تتبعها عملية اختزال
التحميص عملية حرارية ( بارا ميتالورجية ) تجرى على كبريتيدات المعادن لتحويلها الى اكاسيد . وتجرى على هذه الأكاسيد عمليات اختزال لاحقة للحصول على المعدن النقي . تتم عملية التحميص باستخدام الأفران المتعددة الحجرات، وقد استعيض عن هذه الأفران بالأفران الومضية او الأفران ذات الفرشة المائعة . وقد يستخدم الهواء الجوي مباشرة لإجراء عملية الأكسدة كما يستخدم الهواء الغني بالأوكسجين للتعجيل من عملية التحميص .
‏ويمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة من عملية التحميص لاغراض عديدة كتسخين الشحنة او التجفيف كما يستفاد من الغازات العادمة في انتاج حامض الكبريتيك , ولتوضيح ذلك ندرج المثل التالي :
2ZnS(s) +3O2(g)= 2 ZnO(s)+ 2SO4(g)
2 ZnO(s)+ 2C(s) = CO(g)+ CO2(g)

## Slide 7: 3- التحميص المسيطر عليه والمصهور الكبريتيدي وتحويل المصهور
‏وكمثال خامات النحاس الحاوية على كبريتيدات الحديد غير المرغوب فيها يجب ان تزال هذه الكبريتيدات قبل استخلاص معدن النحاس ويجرى ذلك بعدة عمليات على الخام نفسه وهي التحميص ،والمصهور الكبريتيدي وعملية التحويل .
ويحمص النحاس لتحويل اغلب خامات الحديد الكبريتيدي الى اوكسيد وترك اكبر كمية ممكنة من النحاس على شكل كبريتيد . وتزال اغلب الاكاسيد على شكل خبث وهو ناتج عملية الصهر الكبريتيدي حيث يحتوي المصهور على اكبر كمية من النحاس واقل كمية باقية من كبريتيد الحديد. ينقل هذا المصهور الى محول الضخ الجانبي حيث يتم تحويل كبريتيد الحديد الى اوكسيد ، ويزال هذا الاوكسيد كخبث باضافة مادة السليكا كمادة مساعدة على الانصهار . عند هذه المرحلة يكون المصهور يحتوي على مركب ( Cu2S) بصورة رئيسية الذي يتاكسد بعد ذلك بواسطة الهواء كما في التفاعل :

## Slide 8: 4- الصهر الومضي والتحويل
وهي احدى الطرق المتطورة لعمليات استخلاص المعادن وهي عملية التحميص الومضي والصهر الكبريتيدي وتتم آليا في فرن واحد حيث يجهز الغذاء المتكون من دقائق ناعمة ( الناتجة من عمليات التركيز ) مع الهواء او الاوكسجين عند درجات حرارة عالية. ويمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة من تفاعل الكبريتيدات مع الاوكسجين في التسخين دون الحاجة الى مصدر حراري خارجي .
‏هناك تطور جديد في عملية الصهر المباشر حيث يتم احتراق الركاز مباشرة عند وضع ركاز النحاس في الحمام المائع ويمكن الحصول على المصهور الكبريتيدي الابيض . فاذا كان المصهور له قابلية على التوصيل الكهربائي فانه يصب على شكل مصعدات ( انودات ) التي يمكن استخدامها في انتاج المعدن النقي عند الكاثود كما موضح في التفاعلات الاتية :~
‏وفي هذه الطريقة يمكن انتاج الكبريت كناتج عرضي اضافة الى انتاج المعدن من خاماتها الكبريتيدية بنقاوة عالية .

## Slide 9: 5- الاختزال بواسطة المعادن
يمكن توضيح اختزال الكبريتيدات المعادن بواسطة معدن آخر بالمعادلة التالية:
حيث ان R يمثل عامل المختزل ومن اهم هذه العوامل Fe, Si, Ca, Na,) ) لاختزال كبريتيدات مثل (Cd, Mo, Zn, V) تحت ظروف ملائمة.

## Slide 10: 6- الميتالورجية المائية لاستخلاص المعادن
ان الغرض من طريقة الميتالورجية المائية هو انتاج معدن مذاب في مذيب ملائم لغرض انتاج هذا المذاب بعمليات لاحقة . وبما ان اغلب كبريتيدات المعادن محدودة الاذابة في المذيبات اللاعضوية لذلك تتم اغلب العمليات باجراء عملية التحميص لانتاج مركب من الاكاسيد او المركبات التي تكون سهلة الاذابة بالماء او الحوامض المخففة كما يتم الحصول على ايون (SO4-2‏) الذي يساعد على تكون حامض الكبريتيك لتعويض الحامض المفقود ٠ ‏كما في المعادلة :
‏
يفصل المعدن من السوائل المحملة بعدة طرق منها السمنتة والاختزال بواسطة ايون الهيدروجين او التحلل الكهربائي . وتطبق هذه الطريقة لانتاج كميات معقولة من الزنك والكادميوم والنحاس والنيكل .تجدر الاشارة هنا الى انه عند استخدام الاحياء المجهرية في عملية الاذابة لا توجد هنالك اي حاجة لاجراء عمليات التحميص .

## Slide 11: 7- كلورة الكبريتيدات
تخضع بعض كبريتيدات المعادن لعمليات الكلورة المباشرة عند درجات حرارة ملانمة كما في المعادلات التالية :
وهناك طريقة أخرى لكلورة اللباب الرطب حيث تتم عند درجة حرارة اقل من 100م كما في التفاعل التالي :
وفي عملية الكلورة الرطية يمكن اجراء عملية السمنتة او التحلل الكهربائي لإنتاج المعادن . ويمكن ازالة الكبريت بطريقة التعويم الرغوي وذلك بضخ الهواء المضغوط الى الحين ويعوم الكبريت طبيعا .